ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"Себряковский технологический техникум"

Ю.В. Столбов

КОНСПЕКТ  лекций

по курсу «Технологическое оборудование»

раздел 2. «Дробильное оборудование»,

раздел 3. «Оборудование для помола материала»,

для студентов любой формы обучения специальностей:

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Михайловка, 2017

Составитель:

Столбов Ю.В. – преподаватель механических дисциплин ГБПОУ  Себряковского технологического техникума.

Рецензент:

Мохов А.Ф. – преподаватель специальных механических дисциплин ГБПОУ  Себряковского технологического техникума.

Оглавление

| Раздел 2. Дробильное оборудование |  |
| --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения об измельчении материалов и применяемом оборудовании ……….…..……………………….. | 4 |
| Тема 2. Щековые дробилки ……………………..…..…………. | 11 |
| Тема 3. Конусные дробилки …………………..….…..………… | 26 |
| Тема 4. Валковые дробилки ………………………….………….. | 38 |
| Тема 5. Дробилки ударного действия ………………………... | 45 |
| Тема 6. Бегуны……………………...…………………..……………. | 51 |
| Раздел 3. Оборудование для помола материала |  |
| Тема 1. Барабанные мельницы …………………….…………... | 58 |
| Тема 2. Мельницы ударного действия.………………..……… | 67 |
| Тема 3. Мельницы для сверхтонкого помола …….………… | 73 |
| Тема 4. Мельницы с повышенной энергонапряженностью рабочих органов ………………… | 80 |
| Практическое занятие ………………………………………………. | 85 |

Раздел 2. Дробильное оборудование

Тема 1.  Общие сведения об измельчении материалов и применяемом оборудовании

- Общие сведения об измельчении материалов

- Основы процесса измельчения

- Классификация дробильно-помольных машин

- Общие сведения об измельчении материалов

Добываемые в карьерах и шахтах руды, топливо, химическое сырье и другие твердые полезные ископаемые, в том числе и используемые для производства строительных материалов, представляют собой, как правило, крупнокусковой материал, который для использования в производстве необходимо предварительно измельчать.

Измельчением называют процесс разрушения твердого тела путем воздействия на него внешних механических сил с целью уменьшения кусков до заданной крупности и их дальнейшего использования.

На измельчение может поступать материал, имеющий частицы и куски размерами от долей миллиметра до 1,2 м в поперечнике. В зависимости от крупности кусков измельченного материала процесс измельчения называют дроблением или помолом.

Дробление:                                                                       размер кусков

крупное……………………………………………… 80÷200 мм

среднее…………………………………………………20÷80 мм

мелкое…………………………………………………   2÷20 мм

Помол:                                                                         размер частиц

грубый…………….…………………………………… 2÷0,2 мм

тонкий………………………………………………  0,2÷0,01 мм

сверхтонкий……………………………………… менее 0,01 мм

Размер кусков определяют измерением и обозначают буквами:  D, d – размер куска до и после измельчения, соответственно  (мм).

В зависимости от необходимой точности измерения пользуются одним наибольшим размером (длиной куска l) или двумя-тремя величинами, измеренными по взаимно перпендикулярным направлениям.

Среднее арифметическое или среднее геометрическое значение  дает средний размер куска материала  с различной степенью точности:

Степенью измельчения i называют отношение наибольших средних размеров кусков до и после измельчения, т. е.

Более точное значение степени измельчения находят по формуле:

; - средневзвешенный размер кусков материала.

Для определения средневзвешенный размер кусков материала, разделяют исходный материал по крупности на несколько классов, находят процентное содержание материала каждого класса и определяют средний размер куска в каждом классе, а затем находят среднее значения всех классов.

- Основы процесса измельчения

Физико-технологические свойства измельчаемого материала являются основой для проектирования или выбора соответствующего оборудования и технологической схеме.

Способы измельчения.

Раздавливание происходит под действием внешних сил, при котором частицы материала сжимаются и при достижении предела прочности сжатию разрушаются.

Истирание применяется для получения тонко дисперсных порошков. При истирании внешние поверхности частицы подвергаются деформации сдвига и постепенно срезаются скользящими измельчающими поверхностями.

Ударное измельчение происходит под действием динамических нагрузок с возникновением сжимающих, растягивающих, изгибающих и сдвиговых напряжений. При ударном измельчении различают три вида ударных воздействий: удар измельчающим телом, удар об опорную поверхность, удар частиц между собой.

В чистом виде ни один из способов в промышленных измельчителях не реализуется, а используется только в сочетании. Преимущественное значение имеет тот способ, для осуществления которого сконструирован измельчитель.

Теоретические основы измельчения

Существует несколько теорий, объясняющих затраты энергии на измельчение:

1.Теория Риттингера (поверхностная) - работа, затраченная на измельчение, прямо пропорциональна площади вновь образованной поверхности измельченного материала.

2.  Теория Кирпичева - Кика (объемная) - работа пропорциональна объему или массе измельчаемого материала:

3.  Теория измельчения Бонда, по которой   работа   измельчения   пропорциональна среднему геометрическому из объема и площади поверхности куска:

3.  Классификация дробильно-помольных машин

1. По крупности и форме частиц конечного продукта

- дробилки (крупного, среднего и мелкого дробления);

- мельницы (грубого, тонкого и сверхтонкого помола)

2. По технологическому применению

- первичного и вторичного измельчения,

- периодического и непрерывного действия,

- сухого и мокрого  измельчения,  работающие   в   открытом   и замкнутом цикле.

Первичным называют измельчение, при котором материал поступает в дробилку или мельницу непосредственно из забоя карьера.

Вторичного измельчения материал поступает после предварительного первичного измельчения.

Машины периодического действия измельчают материал отдельными порциями, работают циклично. Цикл состоит из операций загрузки, обработки, разгрузки порции материала и подготовки машины к новому циклу.

В машинах непрерывного действия все операции совмещены во времени и выполняются непрерывно, что значительно увеличивает производительность. Большинство дробильно-помольных машин является машинами непрерывного действия.

Сухое измельчение — это измельчение материалов естественной влажности или предварительно подсушенных.

При мокром измельчении влажность материала искусственно увеличивают, добавляя в него воду или водные растворы различных веществ.

При работе машины в открытом цикле материал проходит через машину один раз, а при замкнутом цикле после измельчения разделяется на две фракции, из которых мелкая используется, а крупная возвращается в машину для повторного измельчения.

3. По форме дробящих тел,

плоские, цилиндрические, конические, бочкообразные, шаровые, пластинчатые, в виде молотков и ножей.

4. По характеру движения дробящих тел,

- с простым и сложным вращением;

- с простым и сложным качением;

-  с возвратно-поступательным движением и движением по сложным кривым линиям.

5. По конструкции и принципу действия

- Щековые дробилки измельчают материал раздавливанием между плоскими рифлеными наклонными поверхностями, одна из которых неподвижна, а вторая совершает качательные движения.

- Конусные дробилки измельчают материал в основном раздавливанием и частично изгибом между двумя коническими рифлеными поверхностями, из которых наружная неподвижна, а внутренняя совершает круговые движения, как бы обкатываясь по материалу, прижатому к внутренней поверхности неподвижного конуса.

- Валковые дробилки  измельчают материал в основном раздавливанием и частично истиранием между двумя цилиндрическими, вращающимися навстречу друг другу поверхностями - гладкими, рифлеными  или зубчатыми.

- Бегуны измельчают материал раздавливанием и истиранием между цилиндрическими поверхностями катков и плоской поверхностью чаши.

- Глинорезки  измельчают материал ножами, вставленными под углом во вращающийся диск.

- Дробилки ударного действия, которые, в свою очередь разделяются на молотковые и роторные. В молотковых дробинках материал измельчается в основном ударом по нему шарнира подвешенных молотков, а также истиранием. В роторных дробилках дробление достигается в результате удара по материалу жестко закрепленных к ротору бил, ударом материала об отражательные плиты и ударов кусков материала один о другой.

- Дезинтеграторы  измельчают материал ударом быстро вращающихся цилиндрических стержней при встречном движении рядов стержней, закрепленных на двух роторах.

- Аэробильные и шахтные мельницы  измельчают материал ударом, так же как и молотковые дробилки, но позволяют получать мелкий продукт благодаря работе в замкнутом цикле.

- Кольцевые   (роликовые)   мельницы измельчают материал раздавливанием и истиранием подобно бегунам, но работает в замкнутом цикле.

- Барабанные (шаровые) мельницы  с вращающимся барабаном измельчают материал ударом и истиранием дробящих тел, загруженных в барабан вместе с материалом.

- Вибрационные мельницы измельчают материал ударом и истиранием при соударении вибрирующих мелющих тел, загруженных в барабан вместе с материалом.

- Мельницы струйной энергии измельчают материал ударом и истиранием при соударении друг с другом частиц, быстро двигающихся по встречным или пересекающимся траекториям.

Тема 2.  Щековые   дробилки

- Общие сведения

- Конструкция щековой дробилки с простым движением щеки

- Конструкция щековой дробилки со сложным движением щеки

- Расчет основных параметров

- Общие сведения

В промышленности строительных материалов щековые дробилки, в основном, применяют для крупного или среднего дробления. Щековая дробилка изобретена в 1858 году американцем.

Принцип работы

В камеру дробления, имеющую форму клина и образованную двумя щеками, из которых одна в большинстве случаев является неподвижной, а другая подвижной, подается материал, подлежащий дроблению. Благодаря клинообразной форме камеры дробления куски материала располагаются по высоте камеры в зависимости от их крупности - более крупные вверху, менее крупные - внизу. Подвижная щека периодически приближается к неподвижной, причем при сближении щек (ход сжатия) куски материала раздрабливаются, при отходе подвижной щеки (холостой ход) куски материала продвигаются вниз под действием силы тяжести и выходят из камеры дробления, если их размеры стали меньше наиболее узкой части камеры, называемой выходной щелью b, или занимают новое положение, соответствующее своему новому размеру. Затем цикл повторяется.

В  зависимости   от   кинематических  особенностей механизма щековые дробилки можно разделить на две основные группы:

- Дробилки, у которых движение от кривошипа к подвижной щеке передается определенной кинематической цепью. При этом траектория движения подвижной щеки представляет собой  дугу окружности. Эти машины называются щековыми дробилками с простым движением подвижной щеки.

- Дробилки, у которых кривошип и подвижная щека образуют единую кинематическую пару. В этом случае траектория движения точек подвижной щеки представляет собой эллипс. Дробилки с такой кинематикой называются щековыми дробилками со сложным движением подвижной щеки.

- Конструкция щековой дробилки с простым движением щеки

1 – станина;

2 - неподвижная щека;

3 – боковые плиты;

4 - подвижная щека;

5 – ось;

6 -  эксцентриковый вал;

7 – головка шатуна;

8 – маховик (2 шт);

9 – винт для регулирования выходной щели;

10, 11 – регулировочные клинья;

12 – пружина;

13 – распорные плиты;

14 – тяга;

15 – шатун.

Кинематическая схема

1 - неподвижная щека;

2 - подвижная щека;

3 - камера дробления;

4 - эксцентриковый вал;

5 - шатун;

6 -  распорные плиты;

7 – устройство для регу-лирования выходной щели;

8 - тяга;

d – min зазор между щеками;

S – величина хода подвижной щеки;

b - размер выходной щели;

Щековая дробилка для крупного дробления с простым движением подвижной щеки. Эта конструкция может считаться типовой, так как все отечественные дробилки для крупного дробления имеют аналогичную конструкцию и отличаются только размерами.

Типоразмер  дробилки  характеризует   величина  В   -   ширина приемного   отверстия   (расстояние между  дробящими  плитами верхней части камеры дробления в момент максимального отхода подвижной щеки). Этот размер определяет максимально возможную крупность  кусков,   загружаемых  в  дробилку     Dmax,   принимаемых равными 0,85, от ширины приемного отверстия, то есть Dmax=0,85B. Другим важным параметром служит длина приемного отверстия, т. е.   длина   камеры   дробления   L   определяющая,   сколько   кусков диаметром     Dmax    может     быть     загружено     одновременно. Произведение двух величин В × L называется размером приемного отверстия щековой дробилки и является ее главным параметром. В зависимости от величины главного параметра (В × L в мм) щековые дробилки, выпускаемые отечественной промышленностью, составляют   следующий   размерный   ряд:    160 × 250,    250 × 400, 250 × 900,    400  ×600,    400 × 900,    600 × 900,    900 × 1200,    1200 × 1500, 1500 × 2100 мм, т.е. всего девять типоразмеров, из которых шесть первых   представляют   собой   дробилки   со   сложным   движением подвижной  щеки, четыре последних - с простым.  Станина дробилка должна обеспечивать жесткость всей конструкции при больших (несколько сотен тонн) усилиях, возникающих при дроблении прочных материалов.

Станины крупных дробилок, как правило, представляю  собой цельные массивные стальные конструкции. В выемках боковых стенок станины крепятся коренные подшипники эксцентрикового вала. На эксцентричной части вала подвешен литой шатун, в нижнем конце которого имеются пазы для установки сухарей, являющихся опорными поверхностями для передней  и задней распорных плит. Периодичность работы щековой дробилки, т.е. наличие холостого хода и хода сжатия, вызывает неравномерную нагрузку на приводной двигатель. Для выравнивания этой нагрузки эксцентриковый вал дробилки снабжается массивными маховиками, которые «аккумулируют» энергию при холостом ходе и отдают ее при ходе сжатия.

На один конец эксцентрикового вала насажден шкив-маховик, на другой          маховик. Оцепление шкива-маховика с валом обеспечивается фрикционной муфтой. Между ступицей шкива-маховика и валом находятся бронзовые втулки, по которым шкив-маховик может свободно проворачиваться, если крутящий момент превысит расчетный. Таким образом, фрикционные муфты и свободная посадка шкива-маховика на вал предотвращают поломки деталей дробилки при перегрузках, т.е. являются предохранительными устройствами.

Подвижная щека,  представляющая собой стальную отливку коробчатого сечения, подвешена на оси, концы которой установлены  в подшипниках с бронзовыми вкладышами в верхней части боковых стенок станины. В нижней части щеки имеется паз для установки сухаря, в который упирается передняя распорная плита. Задняя распорная плита упирается в сухарь регулировочного устройства. Опорные поверхности распорных плит изнашиваются при работе машины и поэтому распорные плиты имеют сменные наконечники. Силовое замыкание звеньев механизма привода подвижной щеки обеспечивается тягой.

На неподвижную и подвижную щеки крепятся дробящие плиты, которые непосредственно соприкасаются с дробимым материалом и является основными рабочими органами щековых дробинок. Рабочие поверхности дробящих плит и боковые стенки станины образуют камеру дробления. Часть боковых стенок станины, выходящих в камеру дробления, футеруется сменными футеровочными плитами. Дробящие плиты крупных щековых дробилок сборные, состоят из отдельных частей и крепятся к щекам при помощи болтов с потайными головками. Такое  крепление применяется для боковых футеро-вочных плит.

Конструкция   дробящей   плиты   определяется   ее   продольным   и поперечным  профилями.   Рабочую  часть   плиты   делают рифленой и в редких случаях для первичного (грубого) дробления - гладкой. Поперечный профиль плиты характеризуется размерами и конфигурацией рифлений. От продольного профиля дробящих плит зависят угол захвата, наличие криволинейной или параллельной зоны и другие параметры камеры дробления, влияющие на условие процесса дробления.

Рифления трапецеидальной формы (тип І) применяются для предварительного дробления в дробилках с шириной приемного отверстия 250 и 400 мм. Рифления треугольной формы (тип ІІ) используют для предварительного дробления в дробилках с шириной приемного отверстия 600 мм и более и для окончательного дробления в дробилках с шириной приемного отверстия 250, 400 и 600 мм.

При вращении эксцентрикового вала подвижная щека получает качательное движение по дуге окружности, центром которой является центр оси подвеса. Наибольший размах качания (ход сжатия) имеет нижняя точка подвижной щеки. За величину хода сжатия какой-либо точки подвижной щеки принимается величина проекции траектории движения данной точки на нормаль к неподвижной щеке.

Срок службы дробящих плит находится в прямой зависимости от величины вертикальной составляющей хода (при прочих равных условиях), что подтверждается практикой эксплуатации щековых дробилок.

На дробилках с простым движением при малой вертикальной составляющей хода сжатия дробящие плиты служат в несколько раз дольше, чем на дробилках со сложным движением, где величина этого хода намного больше. В этом заключается преимущество кинематической схемы дробилки с простым движением.

Другим преимуществом этой кинематической схемы является обеспечение большого выигрыша в силе верхней части камеры дробления (рычаг 2-го рода), что очень важно при дроблении кусков горной массы больших размеров и высокой прочности.

Недостатком дробилок с простым движением является малая величина хода сжатия верхней части камеры дробления. В верхнюю часть камеры дробления попадают крупные куски материала, для надежного захвата и дробления которых необходим больший ход, чем в нижней части, где дробятся куски меньших размеров и формируется готовый продукт. Поэтому в нижней части камеры дробления ход сжатия должен быть соответственно меньше.

В дробилке с простым движением щеки наблюдается обратное явление, т.е. наибольший ход сжатия (размах качания) имеет низ подвижной щеки, в верхней же части этот ход значительно меньше.

В дробилках со сложным движением подвижная щека шарнирно подвешена на эксцентричной части приводного вала. Низ подвижной щеки шарнирно опирается на распорную плиту. Другим концом распорная плита опирается на регулировочное устройство.

Дробилка со сложным движением проще по конструкции, компактнее и менее металлоемка, чем дробилки других типов. У такой дробилки траектория движения подвижной щеки представляет собой замкнутую кривую. В верхней части камеры дробления эта кривая - эллипс, приближающийся к окружности, в нижней части - сильно вытянутый эллипс.

- Конструкция щековой дробилки со сложным движением щеки

1 – станина;

2 – неподвижная щека;

3 – камера дробления;

4 – подвижная щека;

5 – подшипник;

6 - эксцентриковый вал;

7 - винт для регулирования выходной щели;

8 – пружина;

9 – гайка;

10 – тяга;

11,12 – регулировочные клинья;

13 - распорная плита.

Кинематическая схема

1 – неподвижная щека;

2 – подвижная щека;

3 – камера дробления;

4 - эксцентриковый вал;

5 - распорная плита;

6 - устройство для регулирования выходной щели;

7 – тяга.

Щековая дробилка со сложным движением подвижной щеки  имеет станину, неподвижную щеку, устройство для регулирования выходной щели, тягу  с пружиной,  но отличаются от щековой дробилки с простым движением щеки тем, что подвижная щека верхней частью одета непосредственно на эксцентриковый вал (на сферических роликовых подшипниках) и имеет одну распорную плиту.

При вращении эксцентрикового вала, когда верхняя часть подвижной щеки поднимается  приближается к неподвижной, нижняя часть благодаря наличию распорной плиты также приближается к неподвижной щеке  происходит дробление материала. При опускании подвижной щеки нижняя ее часть отклоняется от неподвижной и материал интенсивно продвигается вниз и разгружается.

В процессе эксплуатации дробящие плиты щековых дробилок со сложным движением подвижной щеки обычно быстро изнашиваются. Наиболее интенсивно изнашивается нижняя часть неподвижной плиты, поэтому конструкция плит выполняется, как правило, симметрично, т. е. предусматривает возможность перевертывания их (изношенной частью вверх), что удваивает срок службы плит. Конструкция дробящих плит влияет на производительность дробилки, удельный расход энергии, зерновой состав и форму зерен готового продукта,  т.е.  на основные показатели работы щековой дробилки.

Дробилки со сложным движением подвижной щеки при равной производительности с дробилками, имеющими простое движение щеки, имеют меньшие размеры и массу, но эксцентриковый вал у них работает в тяжелых условиях, так как он непосредственно воспринимает усилие раздавливания наибольших кусков материала.

Оба типа дробилок имеют существенный недостаток, заключающийся в чередовании рабочего и холостого хода подвижной щеки, что вызывает вредные пульсирующие нагрузки на двигатель и вынуждает применять тяжелые маховики. Кроме того, качательное движение массивных щек, обладающих большой инерцией, вызывает динамические нагрузки в узлах машины и фундаменте.

Щековые дробилки с простым движением щеки получили наибольшее распространение.

- Расчет основных параметров

1. Угол захвата

Угол захвата α  — это такой наибольший угол между щеками, при котором куски дробимого материала еще удерживаются силами трения в камере дробления при раздавливании их сближающимися щеками.

Угол α определяют из условия равновесия сжатого плоскими щеками шарообразного куска материала, находящегося под действием плоском системы сил, которая включает две раздавливающие силы Fn  и две удерживающие кусок силы трения  f Fn :

Разделив обе части равенства на   ,

получим:

f - коэффициент трения скольжения дробимого материала по дробящим плитам;

- угол трения.

Угол захвата щековых дробилок равен двойному углу трения контактирующих материалов. Угол трения φ или коэффициент трения  f  находят по справочникам или определяют практически. Если для каменных материалов и стальных дробящих плит принять коэффициент трения  f = 0,3, получим φ =16°40'; α = 33°20'.

Исследованиями установлено, что коэффициент трения скольжения зависит от многих факторов (свойств материала, формы поверхности дробящих плит, скорости скольжения и величины контактных давлений), которые трудно точно учесть. Поэтому, чтобы обеспечить удержание материала силами трения, практически угол между щеками принимают значительно меньше расчетных значений угла захвата, а именно

αпр =(0,45÷0,7) α; т. е. αпр = 15÷23°.

Такие значения угла между щеками отвечают степени измельчения i = 4 ÷ 6 и обеспечивают надежный захват и дробление материала, однако в процессе работы щековой дробилки бывают случаи резких выбросов кусков материала из дробильной камеры. Это объясняется защемлением кусков при таком их расположении, когда угол между плоскостями дробления превышает угол захвата для данных материалов.

2. Расчет угловой скорости эксцентрикового вала.

У щековых дробилок с простым и сложным движением щеки за один оборот эксцентрикового вала щека совершает двойное качание, включающее рабочий и холостой ход. За время рабочего хода материал дробится, а при отходе щеки некоторое его количество выпадает из дробилки. Таким образом, производительность щековой дробилки зависит от числа оборотов эксцентрикового вала.

Если предположить, что материал выпадает свободно под действием силы тяжести и что при движении щеки (в связи с малой величиной перемещения) она остается параллельной некоторому среднему своему положению, то можно считать оптимальной такую угловую скорость эксцентрикового вала, при которой время отхода щеки на величину S будет равно времени свободного падения материала с высоты h.

Величина h определяется построением и зависит от величины хода щеки S.

S – ход щеки, м

α – угол захвата, град.

Материал выпадает за время отхода щеки на величину S равное времени поворота эксцентрикового вала на пол-оборота,

откуда

ω - угловая скорость эксцентрикового вала,

Так как , тогда

Подставив значение,

получаем

Принимая значение угла между щеками α = 22°, получим

В связи с торможением материала при разгрузке, а также для ограничения величины неуравновешенных сил инерции расчетную угловую скорость следует уменьшать на 10% или определять по формуле

Наибольший отход щеки S для крупных дробилок с простым движением щеки составляет 0,02 ÷ 0,05 м.

3. Расчет производительности.

Теоретически производительность щековых дробилок определяют из предположения, что за одно полное качание щеки, т. е. за один оборот эксцентрикового вала из дробилки выпадает определенное количество раздробленного материала, заключенного в объеме призмы DСАF D1С1А1F1 .

V - объем призмы, м3;

n - число оборотов эксцентрикового вала, с-1 .

kp — коэффициент разрыхления материала.

Основаниями призмы являются трапеции. DСАF  и D1С1А1F1.

Объем призмы (в м3) составит

F - площадь основания призмы, м2;

L -  высота призмы, равная длине загрузочного отверстия дробил

ки, м;

d - наименьший размер разгрузочной щели, м;

S -  отход щеки, м;

h- высота трапеции, м.

Подставив значения величин в формулу производительности, получим производительности щековых дробилок

По данной формуле рассчитать производительность щековых дробилок можно лишь весьма приближенно, так как в реальных условиях работы на производительность дробилки, кроме ее размеров и коэффициента разрыхления материала, существенное влияние оказывают и такие факторы как форма рифлений дробящих плит, степень их износа, равномерность питания дробилки материалом, наличие в загружаемом материале предельно крупных кусков камня, прочность дробимого камня, наличие глинистых включений.

Коэффициент разрыхления материала колеблется в широких пределах - от 0,3 до 0,65. Чем прочнее материал и крупнее продукт дробления, тем меньшее значение принимают для коэффициента разрыхления.

Тема 3.  Конусные  дробилки

- Назначение, принцип действия и классификация

- Конусная дробилка крупного дробления

- Конусная дробилка среднего и мелкого дробления

- Расчет основных параметров

- Назначение, принцип действия и классификация

Конусные дробилки являются высокопроизводительными машинами и широко используются при переработке различных горных пород на всех стадиях дробления.

В зависимости от назначения:

- крупного (ККД),

- среднего (КСД),

- мелкого (КМД) дробления.

Дробилки ККД характеризуются шириной приемного отверстия и в зависимости от типоразмера могут принимать куски горной породы размером 400÷1200 мм, имеют выходную щель 75÷300 мм и производительность 150÷2300 м3/ч.

Дробилки КСД принимают куски размером 60÷300 мм: размер их выходной щели 12÷60 мм, производительность 12÷580 м3/ч.

Дробилки КМД принимают куски размером 35÷100 мм; имеют выходную щель размером 3÷15 мм, производительность 12÷220 м3/ч.

В конусных дробилках материал разрушается в камере дробления, образованной двумя коническими поверхностями, из которых одна (внешняя) неподвижная, а другая (внутренняя) подвижная.

Кинематические схемы конусных дробилок

Конструкция:

Подвижный конус 2 жестко крепится на валу 3, нижний конец которого вставлен в эксцентриковую втулку 4 так, что ось вала образует с осью вращения (осью дробилки) некоторый угол, называемый углом прецессии. У дробилок ККД вал подвижного конуса шарнирно крепится вверху к траверсе 1. Подвижный конус дробилок КСД и КМД опирается на сферический подпятник 5. Вал конуса не имеет верхнего крепления и поэтому эти дробилки называются конусными дробилками с консольным валом. Эксцентриковая втулка получает вращение от приводного устройства, при этом подвижный конус получает качательное (гирационное) движение.

У дробилок ККД центр качания  находится наверху в точке подвеса, у дробилок с консольным валом он также находится наверху в точке пересечения оси вала и оси дробилки.

Работа:

При работе дробилки ось вала описывает коническую поверхность с вершиной в точке 0, при этом образующие поверхности подвижного конуса поочередно приближаются к неподвижному конусу, а затем удаляются от него, т. е. подвижный конус как бы перекатывается по неподвижному (через слой материала), благодаря чему и осуществляется непрерывное дробление материала. Таким образом, конусная дробилка в принципе работает также как щековая, с той лишь разницей, что дробление в конусной дробилке происходит непрерывно, т. е. в любой момент времени происходит сближение какого-либо участка поверхности подвижного конуса с неподвижным и раздрабливание материала в этом месте, в то время как на диаметрально противоположной стороне подвижный конус отходит от неподвижного.

В действительности подвижный конус совершает более сложное движение. Как в рабочем режиме, так и в холостом подвижный конус может проворачиваться

Вращение подвижного конуса вокруг своей оси явление нежелательное, так как приводит к излишним динамическим нагрузкам в момент загрузки материала в камеру дробления, поэтому в некоторых конструкциях конусных дробилок предусмотрены специальные тормозные устройства, препятствующие вовлечению подвижного конуса во вращение.

- Конусная дробилка крупного дробления

Дробилка состоит из станины, неподвижного наружного конуса, внутреннего подвижного конуса с верхним подвесом вала, двухдвигательного привода и вспомогательных устройств. Станина 1 и нижнее кольцо 2 корпуса наружного конуса цельнолитые, что облегчает монтаж и повышает герметичность масляной ванны привода. Среднее кольцо корпуса разъемное, оно имеет промежуточный фланец 6, через который пропущены болты 16, соединяющие с корпусом верхнее кольцо 15 и траверсу 8. Траверса футерована бронеплитами 9. Части корпуса между собой и со станиной соединены болтами 5. Отверстия под болты расположены на фланцах с постоянным шагом, что позволяет при монтаже повернуть верхнюю часть относительно нижней и разместить привод дробилки и устройства, подающие в нее материал, наиболее целесообразно в зависимости от местных условий.

Болты от среза разгружают кольцевыми проточками и анкерами. Корпус наружного конуса футерован пятью рядами бронеплит, причем, второй снизу ряд бронеплит 4 имеет переход наклона образующей конуса, а нижний ряд 3 имеет наклон, близкий к вертикали, что наряду с расширяющейся книзу формой подвижного конуса создает более благоприятные для дробления очертания нижней части камеры.

Плиты футеровки изготовляют из марганцовистой стали, укладывают выступами в пазы корпуса, расклинивают по окружности, а все неплотности заливают цементным раствором. Меняя толщину плит нижнего ряда, можно менять ширину разгрузочной щели дробилки.

Внутренний конус 14 имеет три футеровочных кольца на цинковой заливке. Упор колец обеспечивает гайка, которую навинчивают на втулку вала 17. Центральная часть траверсы имеет цилиндрическое гнездо с плоской  опорной   шайбой,   на которую опирается коническая поверхность торца опорной втулки 13. Положение втулки фиксируется обоймой 12 и разрезной гайкой 11. При круговом движении внутреннего конуса и вала втулка обкатывается по опорной шайбе. Разрезной гайкой можно регулировать высоту установки подвижного конуса относительно неподвижного и тем самым компенсировать износ футеровки, сохраняя заданный размер разгрузочной щели, или при необходимости менять этот размер в некоторых пределах. Смазку к трущимся поверхностям верхней опоры вала подают по маслопроводу 7. Детали верхней опоры защищают колпаком 10.

Нижний конец вала свободно вставлен в эксцентриковую втулку 19, которая в верхней части имеет фланец, опирающийся на подпятник 20, а над ним соединена с зубчатым колесом конической передачи 21. От электродвигателя через клиноременную передачу с ведомым шкивом 23 и приводной вал 22 с конической передачей вращается эксцентриковая втулка, вставленная в неподвижную цилиндрическую втулку станины. Наружная и внутренняя трущиеся поверхности эксцентриковой втулки залиты слоем баббита и смазываются маслом, которое подается под давлением от насосной станций, имеющей фильтры и холодильник.

Под дробящим внутренним конусом установлено противопылевое уплотнение, которое состоит из трех колец 18. Нижнее кольцо прикреплено к торцу конуса, внутреннее кольцо скользит по конической поверхности нижнего, оставаясь прижатым уплотнительным резиновым кольцом к неподвижному цилиндрическому патрубку, охватывающему вал, а верхнее кольцо прижимает среднее к нижнему.

Предохранительным звеном дробилки являются срезные болты, соединяющие втулку приводного вала и ступицу шкива клиноременной передачи. При заклинивании подвижного конуса недробимым куском материала болты срезаются, предотвращая поломку ответственных деталей дробилки. Вероятность заклинивания весьма мала, так как разгрузочная щель имеет большие размеры и свободно может пропустить даже довольно крупные металлические предметы, если те попадут в дробилку вместе с материалом.

Мощность каждого из двух электродвигателей составляет 320 кВт, что обеспечивает производительность дробилки при ширине разгрузочной щели 180 мм 1200 м3/ч.

Механическое регулирование размеров разгрузочной щели затрудняется заклиниванием разрезной гайки в конусной обойме и необходимостью разборки узла подвеса для установки его в новое положение. В настоящее время выпускается два типа конусных дробилок с механическим регулированием щели — ККД-500/75 и ККД-1500/300. Последняя имеет двусторонний привод с двумя электродвигателями по 400 кВт, обеспечивающий пуск дробилки под завалом; производительность ее до 2300 м3/ч.

Более удобной является гидравлическая система регулирования разгрузочной щели при опоре нижнего торца вертикального вала на короткий цилиндрический стержень — пест, который расположен внутри полого поршня и вместе с ним может перемещаться в гидроцилиндре.

3. Конусная дробилка среднего и мелкого дробления

КСД-2200А

Дробилки КСД-2200А  и КМД-2200  имеют станину 3 с конической опорной поверхностью, к которой с большим усилием пружинами 6 прижато опорное кольцо 7. На опорном кольце смонтировано загрузочное устройство 11с кожухом 9 и приемной коробкой 12. Опорное кольцо имеет трапецеидальную резьбу, по которой в него ввинчено регулирующее кольцо 8, образующее с футеровкой 16 неподвижный конус дробилки. В центральную цилиндрическую часть станины вмонтирована цилиндрическая втулка 2, в которую вставлен эксцентрик 24, опирающийся на плоский подпятник 25.

В эксцентрике под углом к его оси расточено коническое отверстие, в которое вставлена коническая втулка  1, а в нее — нижняя коническая часть вала 13, несущего на верхней консольной части подвижный конус 18 с футеровкой 17 и распределительной тарелкой 10.

Нижней сферической поверхностью подвижный конус опирается на сферический подпятник 19, который воспринимает вес дробящего узла и вертикальную составляющую усилий дробления. Подпятник смонтирован на опорной чаше  4, снабженной противопылевым гидравлическим затвором 5. Эксцентрик вращается от электродвигателя, соединенного эластичной муфтой 23 с приводным валом 22 и конической передачей 21. Коническое зубчатое колесо имеет противовес 20 для уравновешивания вращающихся масс.

К поверхностям, испытывающим силы трения, масло подается под давлением по трубопроводам и сверлениям в деталях. Размер выходной щели регулируют, поворачивая вручную кольцо наружного конуса относительно опорного кольца, после чего новое положение фиксируется колонкой 14 и стопором 15.

КМД-2200

Материал непрерывно подают в приемную коробку, откуда он падает на распределительную тарелку, попадает в пространство между щеками и дробится до заданного размера. Разгрузка дробленого материала центральная. При малых размерах разгрузочной щели даже небольшие металлические предметы, попавшие в дробилку с материалом, могли бы вызвать поломку деталей и вывести дробилку из строя. Надежным предохранительным устройством являются пружинные амортизаторы, плотно прижимающие опорное кольцо к станине, но не препятствующие его подъему вместе с наружным конусом при попадании не-дробимого предмета.

Дробилка КСД-2200А имеет электродвигатель мощностью 250 квт с числом оборотов 495 в минуту, что позволяет исключить клиноременную передачу и упростить привод. Ширина загрузочного отверстия 275 мм, ширина разгрузочной щели 10÷30 мм, производительность 120—340 м3/ч.

Дробилка КМД-2200 имеет такой же электродвигатель и при ширине разгрузочной щели на открытой стороне от 5 до 15 мм обеспечивает производительность от 75 до 220 м3/ч.

Резьбовая регулировка ширины разгрузочной щели требует применения тяжелого ручного труда и дополнительных устройств в виде лебедок или домкратов, что затрудняет работу. Поэтому в последние годы разработаны и изготовлены дробилки для среднего и мелкого дробления с гидравлическим регулированием разгрузочной щели. Система снабжена гидропневматическим аккумулятором, который предохраняет дробилку от поломок при перегрузках и при попадании недробимого материала.

4.  Расчет основных параметров

- Вывод формулы частоты вращения для дробилок ККД.

Расчет угловой скорости эксцентрика у конусных дробилок с крутыми конусами, так же как и у щековых дробилок, определяют из условия соответствия времени (в сек) отхода конуса на величину S, т. е. времени t1 равному времени полуоборота эксцентрика или времени свободного падения материала с высоты  h:

ω - угловая скорость эксцентрика, рад/сек;

Время свободного падения:

g – ускорение свободного падения,  м/с2

Отсюда высота кольца материала, (в м), выпадающего при отходе конуса, равна

S1+ S2 - величина отхода подвижного конуса от неподвижного за одно качание,  м

r - радиус окружности, описываемой точкой оси подвижного конуса, лежащей в плоскости разгрузочной щели,  м

α1, α2 -  соответственно углы образующих неподвижного и подвижного конусов с вертикалью, град.

Подставив значение h  и приравняв t1 и t  получим после простейших преобразований угловую скорость эксцентрика (в рад/с), т. е.

- Вывод формулы частоты вращения для дробилок КСД и КМД

Угловую скорость эксцентрика  находят из условия соответствия времени отхода конуса на величину S = 2r, т. е. времени t1 равному времени полуоборота эксцентрика, и времени t, за которое раздробленный материал пройдет путь l, двигаясь по наклонной поверхности подвижного конуса.

Так как кусочки материала находятся в слое, то они не катятся, а скользят, двигаясь с ускорением.

g - ускорение силы тяжести, м/с2;

f - коэффициент трения дробимого материала о конус,   f  ≈ 0,35

γ - угол наклона образующей подвижного конуса,   γ  ≈  40°.

Путь, пройденный телом, двигающимся с ускорением  а, определяют по формуле

Выразим время t,

Время пол-оборота эксцентрика:

Так как , тогда

Практически угловую скорость принимают несколько больше расчетной.

- Вывод формулы производительности дробилок КСД и КМД

За один оборот эксцентрика из дробилки с крутыми конусами выпадет материал, находящийся в объеме кольца трапецеидального сечения. Объем кольца (в м3) равен площади его поперечного сечения, умноженной на длину окружности, описываемой центром тяжести сечения, т. е.

Вместо Dcp можно принять наружный диаметр подвижного конуса. Подставив значение h из формулы вывода угловой скорости и заменив величину   S = 2r, получим производительность (в м3)

Dн — наружный диаметр подвижного конуса, м;

r — радиус окружности, описываемой точкой оси подвижного конуса, лежащей в плоскости разгрузочной щели, м;

d1 — наименьшая ширина разгрузочной щели, м;

ω  — угловая скорость эксцентрика, сек-1;

kp — коэффициент разрыхления   готового   продукта   (0,35 ÷ 0,6).

Для дробилок среднего и мелкого дробления, имеющих параллельную зону, объем кольца (в м3) будет равен

Dcp — диаметр окружности, описываемой центром тяжести сечения кольца материала, м;

l — длина параллельной зоны, м;

d — ширина параллельной зоны при сближении конусов, м.

Заменив Dcp значением диаметра подвижного конуса D, получим производительность (в м3/ч)

ω — угловая скорость эксцентрика, рад/сек.

Тема 4.  Валковые дробилки.

- Общие сведения, классификация.

- Валковая дробилка  СМ-12

- Вывод формул основных технологических параметров.

- Общие сведения, классификация.

Валковые дробилки измельчают материал посредством раздавливания и истирания между двумя цилиндрическими поверхностями валков, вращающихся навстречу друг другу.

а – двухвалковая дробилка,

б - одновалковая дробилка.

в - последовательно две дробилки (для увеличения степени дробления),

г - многовалковая дробилка.

При вращении одного из валков с большей скоростью увеличивается степень истирание материала. В случае применения рифленых поверхностей валков, материал испытывает раскалывающее действие, а при быстром вращении ребристого валка — действие удара. Зубчатые валковые дробилки измельчают мягкие материалы путем резания и как бы разрывают куски на части. Благодаря различной конструкции рабочих поверхностей валковые дробилки в промышленности строительных материалов широко применяют для дробления как прочных и средней прочности пород и искусственных материалов (известняк, шамот), так и мягких и вязких материалов.

В производстве теплоизоляционных материалов дырчатые вальцы, например, используются не только для измельчения глины, но и для попутного формования из нее гранул. Вальцы с углублениями на рабочей поверхности применяют для получения брикетов.

Классификация.

- По назначению:

- для мелкого и среднего дробления,

- для дробления с попутным удалением каменистых включений,

- для формования гранул и брикетов.

2. По конструкции рабочей поверхности:

- гладкие,

- рифленые,

- ребристые,

- зубчатые,

- винтовые,

- дырчатые,

- с углублениями.

3. По конструкции предохраняющего устройства:

- с одной парой подвижных подшипников,

- с двумя парами подвижных подшипников,

- с предохранительными срезными болтами на приводном шкиве.

- Валковая дробилка  СМ-12

Дробилка состоит из станины, двух валков, привода, предохранительных и регулировочных устройств. Станина 2 (сварная, из листовой стали и прокатных профилей) представляет собой прямоугольную в плане раму, на продольных балках которой неподвижно крепят корпуса шариковых подшипников 1 приводного вала 3, размещенного в трубе 4, и корпуса роликовых подшипников 20 вала 9 рифленого валка. В направляющих станины устанавливают корпуса роликоподшипников 16, вала 17, подвижного валка 12. Корпуса подшипников пружинами 15 сдвинуты до упоров 19, благодаря чему между поверхностями валков образуется разгрузочная щель. Размер щели регулируют прокладками 18, которые вставляют между упорами и корпусами подшипников.

При попадании недробимого куска он проходит между валками, отодвигая подвижный валок и сжимая пружины. После того как недробимый материал прошел, пружины возвращают валок в первоначальное положение. Пружина упирается в упорный щиток 14 с гайкой. Вращая винт 13, можно регулировать предварительную затяжку пружин. Давление от упорного щитка на гайку передается предохранительными полукольцами, вставленными в выточку щитка. При попадании крупного недробимого куска полукольца срезаются и валок отходит на величину, обеспечивающую пропуск куска.

Быстроизнашивающимися деталями являются поверхности валков. Для облегчения ремонта валков их делают сборными. На вал надевают ступицу 6, на ее коническую поверхность опирают коническую поверхность сменного бандажа 5, а с противоположной стороны между коническими поверхностями бандажа и ступицы вставляют конические полукольца 22 и расклинивают ими бандаж и ступицу при помощи стяжных болтов 21. Для лучшего захвата материала один из валков имеет рифления по образующим, что позволяет загружать в дробилку более крупные куски, т. е. повысить степень измельчения по сравнению с дробилками, имеющими гладкие валки.

Встречное вращение валков обеспечивает однодвигательный привод через клиноременную передачу со шкивом 7, приводной вал с шестерней 24 и валы валков с зубчатыми колесами 23 и 8. Особенностью зубчатой передачи между валками является удлиненная форма и специальный профиль зубьев, обеспечивающие надежное зацепление даже при максимальном отходе подвижного валка от неподвижного. Зубчатые передачи закрыты герметичными кожухами, которые выполняют роль картеров для смазки трущихся поверхностей передач.

Над валками устанавливают прямоугольную загрузочную воронку 11, в которой посередине перпендикулярно осям валков размещают уголок 10. Последний более равномерно распределяет материал по длине валков, что улучшает условия работы дробилки, повышает ее производительность и предотвращает ускоренный износ средней части бандажей валков.

Валковые дробилки СМ-12 имеют размеры валков (DXL) 600X400 мм, ширину разгрузочной щели 10÷30 мм, мощность электродвигателя 20 кВт и производительность от 8 до 25 м3/ч в зависимости от ширины разгрузочной щели. Степень измельчения: 4÷6 для скальных пород и 8÷10 для глины естественной влажности. Наибольший размер загружаемых кусков 85 мм.

- Вывод формул основных технологических параметров.

- Расчет угла захвата.

Углом захвата валковых дробилок называют угол между плоскостями, касательными к поверхности валков в точках их соприкосновения с наибольшим куском материала, еще удерживаемого между валками силами трения.

Для расчета угла захвата предполагаем, что кусок материала имеет шарообразную форму и пренебрегаем его весом, как малой величиной по сравнению с раздавливающими силами.       При вращении гладких валков навстречу друг другу  на кусок материала действуют две силы по нормали к  касательным плоскостям проведенным через точку касания и две силы трения направленные по этим плоскостям. Силы попарно приложены в точках М и N, в которых кусок материала соприкасается с валками.

Кусок находится в равновесии под действием плоской системы сил, если суммы проекций этих сил на вертикальную ось равна нулю.

т. е. угол захвата равен двойному углу трения, так же как для щековых и конусных дробилок.  Для надежного захвата кусков материала гладкими валками размеры кусков принимают такими, чтобы угол между касательными плоскостями составлял 15÷25°.

2.  Расчет соотношения диаметров валков и дробимых кусков.

Из треугольника АВС  следует, что

D — диаметр валков, мм;

d — диаметр наибольших

дробимых кусков, материала, мм,

d1  — размер между валками, мм.

α — угол захвата, град.

Умножив  обе   части  уравнения   на 2/d, получим:

При   степени   измельчения,   равной четырем,

получим искомое соотношение диаметров катка и куска материала:

Рассчитав соотношение диаметров, можно решить две практически важные задачи: рассчитать предельные размеры загружаемых кусков для конкретной валковой дробилки и подобрать дробилку с нужным диаметром валков, если известно, какого размера, куски материала придется на ней дробить.

3.  Расчет производительности

При достаточном и непрерывном питании валковой дробилки материалом можно предположить, что дробление осуществляется по всей длине валков и из щели между валками непрерывно движется лента раздробленного материала.

l - длина валков, м;

d1  - ширина зазора между валками, м,

υ -  скорость движения ленты материала, м/сек;

k - коэффициент, учитывающий разрыхленность материала, степень использования длины валков и неравномерность подачи материала ( 0,2÷0,3 для твердых пород и 0,4÷0,6 для глины).

Скорость движения (в м/сек) ленты материала примерно равна окружной скорости дробящей поверхности валков, т. е.

ω - угловая скорость валков, рад/сек;

D - диаметр валков, м.

тогда

Если валки имеют угловые скорости: ω1 и ω2

а при различии и в диаметрах валков находят среднее значение окружной скорости (в м/сек)

При дроблении твердых пород зазор между валками несколько увеличивается вследствие отхода валков друг от друга

Для расчета производительности в весовых единицах в формулы вводят значения плотности дробимого материала.

Производительность валковых дробилок зависит от угловой скорости валков, но увеличивается с ростом последней в меньшей степени, а с некоторых значений даже снижается, так как чрезмерная скорость увеличивает вибрацию валков и материала, на материал оказывают действие центробежные силы, снижаются силы трения, необходимые для захвата материала валками.

Для уменьшения износа поверхности бандажей валков их угловую скорость значительно снижают, принимая практическую угловую скорость

Тема 5.  Дробилки ударного действия

- Общие сведения и классификация.

- Молотковая однороторная дробилка СМ-431.

- Однороторная дробилка крупного дробления С-643.

- Общие сведения и классификация.

Дробилки ударного действия измельчают материал ударом быстровращающихся молотков, шарнирно или жестко закрепленных на роторе. Куски материала разрушаются от удара молотков, а также от удара о дробящие бронеплиты, которыми футерован изнутри корпус дробилки и от удара о колосники решеток и друг о друга. Дробилки ударного действия применяют в основном для вторичного дробления хрупких неабразивных пород, пород средней прочности и мягких с естественной влажностью не более 10% (известняк, мергель, гипсовый камень, мел, асбестовая руда, сухая глина, шамот, каменный уголь). Такие дробилки обеспечивают высокую степень измельчения (10÷50), но дают продукт весьма неоднородной по зерновому (гранулометрическому) составу.

а — молотковой;                                                    б,  в — роторных

4 -  колосниковые решетки,

5 -  предохранительные устройства.

Классификация.

1. По технологическому назначению:

- первичного дробления (при крупности загружаемых кусков до 600 мм.),

- вторичного дробления  (при крупности загружаемых кусков до 100÷300 мм.),

- крупного, среднего и мелкого дробления, и при работе в замкнутом цикле,

- для помола.

2. По способу крепления молотков:

- с шарнирным креплением,

- с жестким креплением.

При шарнирном креплении молотков материал дробится за счет накопленной ими кинетической энергией. Такие дробилки называют молотковыми.

Жесткое крепление молотков обеспечивает использование при дроблении материала кинетической энергии всего ротора, что позволяет уменьшить диаметр ротора. Жестко закрепленные молотки называют билами, а дробилки роторными.

3. По количеству роторов:

- однороторные,

- многороторные.

Многороторные при встречном вращении роторов называют одноступенчатыми, а при одностороннем вращении — двухступенчатыми.

Однороторные дробилки бывают реверсивные и нереверсивные.

4. По расположению молотков

- однорядные,

- многорядные.

У однорядных молотки на роторе располагают по окружности в одной плоскости в количестве от 2 до 8 молотков массой до 70 кг каждый.

Многорядные дробилки имеют ротор, выполненный в виде набора параллельных дисков, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии и соединенных стержнями, на которые, как на оси, надеты ряды молотков (до 300 молотков).

5. По форме молотков:

- плоские,

- утолщенные,

- П-образные.

Формы молотков:

а — плоские;

б — утолщенные;

в — П-образные

2.  Однороторная молотковая дробилка СМ-431

Дробилка  состоит: из корпуса, колосниковой решетки и ротора.

Корпус — сварной конструкции, изготовлен из листовой стали и состоит из станины 4 и крышки 11. Станина прямоугольной формы крепится к фундаменту болтами, снизу — открыта, что обеспечивает выход из дробилки измельченного материала.

Продольные стенки станины соединяют стяжные болты и оси 1. На оси одеты опорные дуги 2, в прорези которых вставлены колосники 3, образующие колосниковую решетку. Колосники в сечении имеют клиновидную форму и повернуты навстречу дробимому материалу, что облегчает процесс измельчения и предотвращает засорение отверстий. Оси дуг колосниковой решетки имеют эксцентриковые шайбы, что позволяет по мере износа колосников и внешних поверхностей молотков 5 поворотом шайб перемещать дуги с колосниками ближе к молоткам.

Молотки шарнирно подвешены на осях 6, представляющих собой стержни, пропущенные через диски 7, которые надеты на вал 9. Чтобы молотки свободно качались на осях, диски разделены кольцами 10; между молотками в парах также имеются разделительные кольца, надетые на оси молотков. Ротор в сборе имеет 6 рядов молотков по 12 шт. в ряду. Вал ротора опирается на роликовые подшипники 15, корпуса которых закреплены на выносных стойках, и вращается от электродвигателя через упругую муфту 16.

В крышке корпуса имеется приемное отверстие 13, через которое материал поступает в дробилку, продвигаясь по приемному лотку 12. К крышке корпуса прикреплены отражательные плиты 14, а все внутренние поверхности корпуса, подверженные абразивному износу, защищены футеровкой 8.

После включения двигателя и набора ротором соответствующего числа оборотов в дробилку равномерно подают материал. Молотки разбивают куски материала, отбрасывают их на отражательные плиты, при ударе о которые материал продолжает измельчаться, и додрабливают его на колосниковой решетке.

Передвигая колосниковую решетку, изменяют зазор между колосниками и молотками, что позволяет менять степень измельчения и крупность готового продукта.

- Однороторная дробилка крупного дробления С-643

Состоит: из корпуса, ротора, колосниковых решеток, привода, регулировочных и предохранительных устройств.

Станину 3 крепят к фундаменту. К боковым стенкам станины приваривают выносные опоры, на которых устанавливают подшипники вала 1 ротора 2. Ротор имеет продольные пазы, в которых закрепляют била 4. Ротор вращается от электродвигателя через клиноременную передачу.

К станине болтами крепят верхнюю часть корпуса с приемным лотком 5, цепной завесой 6, отражательными плитами 7 и футеровкой 8. Внутри корпуса устанавливают отражательные колосниковые решетки — верхнюю 9 и нижнюю 11, которые состоят из стальных литых колосников с поперечным сечением трапециевидной формы, надетых на оси 10 и разделенных дистанционными кольцами.

Высота колец определяет величину зазора между колосниками. Оси колосниковых решеток укреплены в боковых стенках станины шарнирно и позволяют закреплять верхнюю решетку в трех положениях, изменяя величину первой камеры дробления (пространства между ротором и отражательной колосниковой решеткой), а также величину выходной щели (зазора между нижней частью решетки и окружностью ротора), что влияет на тонкость измельчения готового продукта.

Нижняя отражательная колосниковая решетка также может перемещаться с опорными осями, изменяя размер нижней выходной щели, но, кроме того, она снабжена предохранительным устройством, состоящим из тяг 12 с пружинами 13, что позволяет колосниковой решетке отклониться и пропустить попавший во вторую камеру дробления металлический предмет.

Тема 6.  Бегуны

1. Общие сведения, классификация.

2. Бегуны мокрого измельчения СМ-365

3. Расчет основных параметров.

1. Общие сведения, классификация.

Бегуны применяют:

- для мелкого дробления (3÷8 мм),

- для грубого помола (до 0,1 мм),

- для измельчения материалов с одновременным растиранием и перемешиванием вязких пластичных масс.

В промышленности строительных материалов в бегунах измельчают сухую и увлажненную глину, кварцит, доломит, полевой шпат, шамот, бой стекла, брак обожженной тонкой керамики.

Измельчение материала в бегунах происходит между цилиндрическими поверхностями катков и плоской поверхностью чаши при их относительном перемещении. Чаша имеет кольцевое днище 1, называемое подом, выступающий борт 2 и центральный выступ 3, через который проходит вал 5, соединенный с головкой 4. При вращении вала головка увлекает кривошипные оси 6 и насаженные на них катки 7, обеспечивая их качение по кольцевой дорожке пода чаши и измельчение материала путем его раздавливания и истирания.

К головке вертикального вала кронштейнами 8 крепятся скребки 9, которые подгребают материал под катки.

Вращение вертикального вала и движение катков обеспечивает привод.

Классификация.

1. По технологическому назначению

- для мокрого измельчения (влажность материала превышает 15%),

- для сухого измельчения (влажность материала менее 10%),

- для измельчения с перемешиванием многокомпонентных смесей.

а также работают в открытом цикле, бывают периодического и непрерывного действия.

2. По конструкции

- с вращающимися катками и неподвижной чашей,

- с вращающейся чашей и неподвижными каткими,

- с нижним и верхним расположением привода.

3. По конструкции катков

- с металлическими катками,

- с каменными катками,

- с массивными тяжелыми катками,

- с облегченными катками, снабженными дополнительными устройствами для регулируемого нажатия.

4. По расположению катков

- на одинаковом расстоянии от оси вращения (имеют одинаковую массу)

- на различном расстоянии (ближний каток к оси имеет большую массу).

2. Бегуны мокрого измельчения СМ-365

Бегуны СМ-365 применяют для измельчения глины и приготовления формовочной массы при производстве грубой керамики. Бегуны состоят из станины, неподвижной чаши, двух катков и привода.

Станина 1 литая чугунная, сборная служит опорой для чаши 13, днище которой образуют сплошные и дырчатые плиты, по всей ширине перекрываемые катками 6. В среднюю часть чаши вставлен стакан с коническими двухрядными подшипниками, на которые опирается вертикальный вал 14. К головке вала прикреплены кривошипные оси 11, а на них одеты катки, имеющие чугунные ступицы 10 и стальные бандажи 9. К головке вертикального вала прикреплены пружины 7, создающие дополнительное нажатие катков на материал, скребки 4, подгребающие материал под катки, скребки 5, очищающие часть поверхности катка, которой он катится по сплошным плитам пода чаши, и течка 8, которая вращается вместе с головкой вала и по двум рукавам подает материал непосредственно под катки.

К бортам чаши прикреплено ограждение в виде предохранительного кольца и кожуха 12. Вертикальный вал с катками, скребками и течками получает вращение от электродвигателя 20, через фрикционную муфту 19, редуктор 18, приводной вал 17 и конические зубчатые колеса 16. К зубчатому колесу прикреплена вращающаяся тарелка 15, над которой установлен неподвижный дугообразный скребок 3, сбрасывающий продавленный через отверстия в плитах чаши и упавший на тарелку материал по наклонному лотку 2.

2. Расчет основных параметров.

- Расчет угла захвата.

Углом захвата у бегунов называют угол между плоскостью чаши и плоскостью, касательной к поверхности катка в точке соприкосновения его с наибольшим шарообразным куском

материала, удерживаемым между катком и чашей силами трения.

Представив, что кусок материала между этими плоскостями раздавливается двумя силами Р, а удерживается возникшими под их действием двумя силами трения  f Р, получим схему такую же, как и при работе щековой дробилки.

Спроектировав силы  на ось, проходящую через центр куска материала и через вершину угла захвата, получим уравнение, выражающее условия равновесия куска, находящегося под действием плоской системы сил:

откуда

т. е. угол захвата у бегунов, так же как и у щековых, конусных и валковых дробилок, равен двойному углу трения.

В зависимости от свойств измельчаемого материала, а также от состояния рабочих поверхностей катков и чаши (шероховатость, наличие отверстий), коэффициент трения может быть принят в пределах от 0,3 до 0,5, а угол захвата соответственно от 30 до 50°.

- Расчет соотношения диаметров катков и кусков измельчаемого материала.

Из треугольника АВС  следует:

D - диаметр катка, мм;

d -  диаметр наибольших кусков измельчаемого материала, мм;

α — угол захвата или практически принятый угол между плоскостью чаши и плоскостью, касательной к катку, град.

Умножив обе части уравнения на 2/d,

получим:

откуда

Это соотношение для твердых пород равно 11÷14, а для глины карьерной влажности:  5÷6, т. е. при значениях угла от 50 до 30° получим зависимость,

что позволяет рассчитать предельный размер кусков материала для данных бегунов или подобрать бегуны с необходимым диаметром катков для обработки материала заданной крупности.

- Расчет угловой скорости чаши бегунов.

При вращении чаши материал вращается вместе с ней и испытывает действие силы тяжести mg, силы трения  Fтр и центробежной силы инерции Fцс. Скребки направляют материал на кольцевую дорожку пода, по которой катятся катки и чтобы центробежные силы инерции не отбросили материал к борту чаши необходимо, чтобы

т.е.

f — коэффициент трения материала о плиты чаши;

т — масса материала, кг;

R — наружный радиус кольца качения катка, м.

ω – угловая скорость чаши,  рад/сек.

Сокращаем и приводим подобные, получаем:

Коэффициент трения - 0,3 для твердых пород, и 0,5 – для увлажненных глин.

Для более надежной работы результат уменьшают на 10%. Бегуны с неподвижной чашей имеют уменьшенную на 20% угловую скорость вертикального вала,  которая ограничивается из-за центробежных сил инерции, действующих на катки, и их неуравновешенности, вызывающей динамические нагрузки.

- Расчет отношение массы катков к расстоянию до оси вращения.

При вращении катков на расстоянии R1 и R2, относительно приводного вала, на них действуют силы:  центробежная сила инерции Fцс и  сила тяжести mg.

Под  действием этих сил катки находятся в равновесии, следовательно:

или  сокращая угловую скорость, имеем:

Раздел 3. Оборудование для помола материала

Тема 1. Барабанные  мельницы

- Принцип действия, назначение, классификация.

- Конструкция шаровой мельницы.

- Основы теории трубных мельниц.

- Мельницы самоизмельчения.

- Принцип действия, назначение, классификация.

В барабанных мельницах помол материала происходит при вращении барабана, внутрь которого загружен материал и мелющие тела, представляющие собой шары, цилиндры или стержни. При падении и перекатывании мелющие тела измельчают материал ударом и истиранием. В зависимости от применяемых мелющих тел барабанные мельницы называют шаровыми и стержневыми, а при большой длине барабана — трубными.

Классификация.

1. По принципу и схеме работы

- периодического и непрерывного действия,

- работающие в открытом и замкнутом циклах, сухого и мокрого помола.

2. По форме барабана

- цилиндрические короткие,

- цилиндрические длинные или трубные,

- конические.

3.  По футеровке барабана и материалу мелющих тел

- стальные, кремневые, фарфоровые, каменного литья.

4. По форме мелющих тел

- шарообразные,

- короткие цилиндрики (цильпебс).

5. По способу загрузки и разгрузки материала

- с загрузкой и разгрузкой

- с загрузкой через полую цапфу, а разгрузкой через периферийное сито

- с самотечной и принудительной (механической или пневматической) разгрузкой.

6. По конструкции привода барабана

- с периферийным приводом

- с центральным приводом

К достоинствам барабанных мельниц относится:

высокая тонкость помола, однородность готового продукта, легкость регулировки степени измельчения и тонкости помола, простота и надежность конструкции;

К  недостаткам — большой расход энергии, большие размеры и металлоемкость, большой шум во время работы.

Условные сокращения типов мельниц:

МСЦ — стержневые с центральной разгрузкой,

МШЦ — шаровые с центральной разгрузкой,

МШР — шаровые с разгрузочной решеткой;

МСС — мельница сырьевая с одновременной сушкой,

МС — мельница сырьевая без сушки;

МЦ — мельница цементная.

- Конструкция шаровой мельницы.

Трубная двухкамерная сепараторная мельница  размером 3,2×15 м с центральным приводом может измельчать материал сухим и мокрым способом, работая в открытом или замкнутом цикле.

Конструкция, работа:

Загрузочное устройство состоит из воронки 1 , укрепленной на неподвижной стойке, и барабанного питателя 2.

Патрубок вставлен в цапфу 4, вращается вместе с ней и винтовыми лопастями 3 (трубошнеком), продвигает загружаемый материал в первую камеру барабана, футерованную ступенчатоконусными бронеплитами 6, имеющими по всей поверхности выступы (каблуки), которые увеличивают срок службы бронеплит и облегчают подъем шаров.

Конусность каждого из двенадцати колец футеровки обеспечивает необходимое перераспределение шаров по крупности и увеличивает уровень загрузки мелющих тел ближе к загрузочной цапфе. Этому способствуют и цилиндрические кольца 5 с внутренним  диаметром  3140 мм.

Продвигаясь вдоль первой камеры, материал измельчается, проходит в отверстия межкамерной перегородки 7, проваливается в отверстия 8 и попадает в сборный кожух 9, откуда элеваторами подается в сепараторы. В сепараторах материал разделяется на тонкую фракцию, которая используется по назначению, и крупную фракцию (крупку), которая через приемный патрубок 10 и отверстия 11 в корпусе подается внутрь барабана, поднимается спиральными лопастями, ссыпается на направляющий конус 12 и попадает во вторую камеру. Первая половина второй камеры футерована бронеплитами, имеющими продольные выступы—ребра, остальные плиты гладкие.

Промежуточный отбор и разделение материала по крупности отвечает требованию «не дробить ничего лишнего», чем достигается удаление достаточно измельченных частиц и повышение производительности агрегата, но сам помольно-разделительный агрегат усложняется включением в производственную схему дополнительного оборудования и подъемно-транспортных средств. Устройство промежуточного отбора материала используют также для аспирации мельницы путем отсоса из барабана нагретого запыленного воздуха при попутной подсушке материала.

При работе мельницы в открытом цикле отверстия 8 и 11 перекрывают, и материал из первой камеры переходит во вторую через отверстия в перегородке 7 в кожух, а затем лопастями и конусом 12 продвигается во вторую камеру. Разгрузочное устройство состоит из решетки 13, спиральных лопастей 14, конуса 15, трубошнека 16 и барабана 17 с отверстиями 18. Пройдя через сито 19, материал через патрубок 20 поступает к месту использования или складирования, а случайно попавшие на сито   крупные включения, например  осколки  мелющих тел,  отводятся патрубком  21 в сборник.

3. Основы теории трубных мельниц

- Скоростные режимы работы мелющей загрузки.

Эффективность процесса измельчения в трубных мельницах и дисперсные характеристики цемента определяются скоростным (энергетическим) режимом работы мелющих тел (СРМТ), зависящим от относительной скорости вращения барабана,  степени заполнения мелющими телами. В зависимости от значения этих параметров различают следующие основные режимы работы мелющей загрузки.

Скоростные режимы работы мелющей загрузки:

а -  каскадный;

б -  водопадный;

в -  смешанный.

Каскадный режим.

Осуществляется при пониженной скорости вращения. Шаровая загрузка повернута на некоторый угол  относительно вертикали и остается примерно в одном положении. Шары движутся по замкнутым траекториям, поднимаются по круговым траекториям и скатываются вниз. В центральной части шаровой загрузки образуется малоподвижное ядро. Измельчение происходит преимущественно раздавливанием или истиранием. Режим целесообразен для получения продукта повышенной дисперсности.

Водопадный (катарактный) режим.

Шары поднимаются на некоторую высоту, затем отрываются от барабана, совершая далее полет по параболическим траекториям, после чего снова движутся по круговым. Измельчение осуществляется преимущественно ударом и отчасти истиранием. Режим целесообразен при измельчении крупного материала.

Каскадно-водопадный (смешанный) режим.

Шары движутся частично по параболическим траекториям, частично - по круговым. Режим целесообразен для получения продукта с умеренной дисперсностью.

- Основные расчетные параметры.

- Частота вращения

2. Загрузка мелющих тел

- Размер мелющих тел;

d – размер кусков измельчаемого материала.

- Расчет угловой скорости

При вращении шаров вместе с барабаном на каждый шар действует сила тяжести,   неизменная по величине и направленная вертикально вниз, и центробежная сила инерции, направленная по радиусу и непрерывно меняющая свое направление при вращении барабана.     В точке В шар прижат к барабану центробежной силой и радиальной составляющей силы тяжести.

Тогда из условия равновесия шара, находим оптимальную частоту вращения барабана:

т — масса шара, кг;

G — сила тяжести шара, равная тg, Н;

g — ускорение силы тяжести, м/с2;

R — радиус окружности, описываемой центром тяжести шара, м;

ω — угловая скорость шара, рад/с.

4. Мельницы самоизмельчения.

Аэрофол.

Мельница с самоизмельчением для сухого помола  представляет собой короткий цилиндрический барабан 6 большого диаметра, опирающийся цапфами 4 и 9 торцовых днищ 8 на подшипники. Днища барабана футерованы бронеплитами 7, расположенными концентричес-кими кольцами.

Форма плит способствует направлению кусков материала в среднюю часть барабана. Материал подают ленточным конвейером 3 в загрузочную воронку на лоток 2, поддерживаемый стойками 1. Падая с большой высоты, куски материала самоизмельчаются.

Процесс измельчения идет более интенсивно, когда наряду с основным материалом в барабан подают некоторое количество крупных кусков. Достаточно измельченный материал уносится воздушным потоком в трубу 10. Барабан вращается электродвигателем через венцовое зубчатое колесо 5. Материал при самоизмельчении получается весьма неоднородный и мельница должна работать в замкнутом цикле.

Гидрофол.

Мельница для мокрого самоизмельчения состоит из сварного барабана 5, имеющего ребра жесткости 4, полых цапф и привода.  Цапфа 3 примыкает к откатной загрузочной воронке 1, опирается на самоустанавливающийся подшипник 2, внутри имеет конус со спиральными лопастями. Удлиненная полая цапфа 8 также опирается на подшипник, имеет внутри конус, облегчающий разгрузку, но завершается дырчатым колпаком 10, имеющим отверстия для выхода жидкой массы с мелкими частицами и спиральные лопасти 11, обеспечивающие разгрузку. К цапфе крепят  венцовое зубчатое колесо 9, которое вращает барабан от электродвигателя 12. Барабан футерован бронеплитами 6 и снабжен разгрузочной решеткой 7 с лифтовыми лопастями и направляющим конусом.

Мельница работает в замкнутом цикле с классификатором (устройством, разделяющим выходящий из барабана материал на мелкую и крупную фракции).

Тема 2.   Мельницы ударного действия.

- Аэробильная мельница.

- Шахтная мельница.

- Дезинтеграторы.

- Аэробильная мельница.

Для помола мягких пород и пород средней прочности таких, как высушенная глина, мел, гипс, каменный уголь, асбест, мягкий известняк, применяют быстроходные молотковые мельницы с жестко закрепленными билами и шарнирно подвешенными молотками. К таким мельницам относят дезинтеграторы, аэробиль-ные и шахтные мельницы, работающие в открытом и замкнутом циклах.

В мельницах ударного действия материал измельчается под действием ударов вращающихся рабочих органов – бил по частицам материала, повторных соударений частиц с отражательными элементами, а также между собой.

Рабочие органы мельниц ударного действия работают при окружных скоростях, достигающих 80 м/с. В виду этого в камерах дробления создается вентиляторный эффект, т. е. подпор воздуха по периферии камеры и разрежение в ее центре. Такое явление удобно использовать для питания мельницы материалом и для транспортирования измельченного продукта.

На схеме  показана мельница с жестко закрепленными билами в комплекте с питателем, сепаратором и вентилятором. Иногда саму мельницу, работающую по такой схеме,  называют аэробильной.

Тарельчатым питателем 5 материал подается со стороны торцовой стенки в центральную часть мельницы 1. Ротор выбрасывает измельченный материал в трубу 2 над горловиной мельницы.

В результате разрежения, создаваемого вентилятором 7, материал поступает в сепаратор 3. Крупные частицы материала по лотку 4 направляются в мельницу на домол, мелкие отсасываются по трубе 6 вентилятором и направляются в осадительные устройства.

- Шахтная мельница.

Мельницы с шарнирно подвешенными молотками в специальной шахте, ввиду чего ее называют шахтной.

Материал 4 подается по трубе 1 в шахту  по направлению вращения ротора 3. Частицы, измельченные ударами бил, подхватываются потоком газов, поступающих в корпус мельницы, и выносятся в шахту, в которой отсеиваются под действием сил тяжести. Крупные частицы падают в мельницу на доизмельчение, а мелкие выносятся в осадительные устройства. Тонкость помола в некоторых пределах возможно регулировать изменением положения  отбойных плит 5.

При  подаче в мельницу  газов,  нагретых до  300÷400° С,  она может быть использована как сушильно-помольный агрегат.

- Дезинтеграторы.

Дезинтеграторы  работают в открытом  цикле и обеспечивают   грубый   помол   с преобладающим размером частиц до 0,5 мм. Их используют также в качестве смесительных машин, например, для получения известково-песчаных масс, а также для распушки сухого асбеста.

Дезинтеграторы бывают одно- и двухроторные, с двусторонним и односторонним расположением привода.

Двухроторный дезинтегратор

Двухроторный дезинтегратор состоит из станины, роторов и привода. Станина представляет собой фундаментную плиту 15 с укрепленными на ней двумя стойками 4 и 14.

На стойках укреплены корпуса роликовых подшипников, служащих опорами для двух валов. На конце вала 13 на шпонке укреплена ступица 12, к которой прикреплен сплошной диск 10, изготовленный из листовой стали. К диску по концентрическим окружностям прикреплены три ряда молотков-пальцев 9, имеющих форму цилиндрических стержней. Для придания жесткости концы каждого ряда пальцев объединены узкими кольцами 7. Диск с рядами пальцев имеет форму корзины, поэтому такие мельницы иногда называют корзиночными. Второй ротор несколько отличается от первого. На конец вала 5 надета конусная ступица 11, к которой по окружности прикреплен первый ряд пальцев. Противоположные концы пальцев первого ряда поддерживает широкое кольцо — диск, к которому крепят два других ряда пальцев 8. В центральное отверстие кольца проходит течка загрузочного устройства 6, по которой материал, огибая вал 5, поступает в среднюю часть роторов под ступицу 11.

Роторы вращаются с большой скоростью в противоположных направлениях, благодаря чему материал проходит через первый ряд пальцев левой корзины, дробится и отбрасывается на двигающиеся навстречу пальцы правой корзины, затем проходит через второй ряд и т. д., пока в измельченном виде он не высыпается в разгрузочное отверстие станины.

Привод роторов может осуществляться прямой и перекрестной ременной передачей от общего приводного вала, но обычно устанавливают индивидуальные электродвигатели с клиноременными передачами к каждому ротору. Роторы в рабочем состоянии размещают так, что ряды пальцев одной корзины расположены между рядами пальцев второй. Корзины закрыты кожухом.   Для   облегчения   смены корзин один из роторов может отодвигаться вместе со стойкой 4 при вращении штурвалом 2 винта 1 в неподвижно закрепленной гайке 3.

Применяют также однороторные дезинтеграторы,  у которых от электродвигателя через клиноременную передачу со шкивом 15 в подшипниках 14 вращается вал 16. На консольную часть вала одета ступица с диском 17, к которому прикреплены била 3, расположенные по трем концентрическим окружностям. Каждое кольцо бил ротора при закрытой крышке 6 корпуса 1 располагается между рядами неподвижных бил 5, по центру которых через загрузочную течку 7 поступает материал на измельчение.

Для равномерной подачи материала в кожухе 8 размещают специальное устройство (питатель) с приводом от вала ротора через клиноременную передачу 12. Поступление материала из бункера 11 регулируют заслонкой, имеющей фиксатор 10. Электромагниты, расположенные под кожухом 9 препятствуют попаданию в мельницу металлических предметов. Подшипники вала ротора защищены от попадания пыли уплотнением 13. Нижняя часть помольной камеры выложена плитами 2 с отверстиями. Для облегчения ремонта крышка с кожухом соединена шарниром 4.

Дезинтеграторы имеют роторы диаметром от 400 до 2500 мм при сравнительно небольшой длине пальцев — от 100 до 700 мм. Дезинтеграторы обеспечивают высокую степень измельчения и тонкость помола, которые зависят от скорости вращения корзин и количества рядов пальцев, а также от первоначальной крупности дробимого материала. Их производительность зависит от размеров дезинтегратора, крупности загружаемого материала, требуемой степени измельчения и физических свойств материала. Большое влияние на производительность оказывает равномерность питания материалом.

Дезинтеграторы просты по конструкции и имеют малую металлоемкость, но требуют балансировки роторов (уравновешивания относительно оси вращения) и частой замены пальцев, которые быстро изнашиваются. Для облегчения смены изношенных пальцев целесообразно вместо цельных, прикрепленных к диску пальцев применять составные пальцы, представляющие собой болты с надетыми на них трубками. Изношенные трубки легко и быстро заменяют при ремонте корзин.

К недостаткам дезинтеграторов относится также налипание материала на пальцы, особенно при измельчении глины влажностью свыше 12%. Очистку пальцев наиболее просто производить периодическим изменением направления вращения роторов.

Тема 3.  Мельницы для сверхтонкого помола

- Вибрационные мельницы

- Струйные мельницы

1.  Вибрационные мельницы

Принцип действия вибромельниц заключается в том, что материал и мелющие тела загружают в барабан, которому сообщают колебательные движения с ускорениями, значительно превосходящими ускорение силы тяжести. Колеблющиеся (вибрирующие) мелющие тела соударяются и измельчают материал.

Вибрация характеризуется частотой и амплитудой колебаний.

Частота — это число полных колебаний в единицу времени, обозначается буквой п и измеряется в сек-1 (для вибромельниц обычно 25 и 50 кол/сек).

Амплитуда— расстояние крайних положений колеблющегося элемента от его среднего положения; обозначается буквой А и измеряется в мм (для вибромельниц от 2 до 4 мм).

Классификация

1. По принципу и схеме работы

- периодического и непрерывного действия

- сухого и мокрого измельчения

- открытого и замкнутого цикла работы.

2. По конструкции

- однобарабанные,

-  двухбарабанные

3. По способу возбуждения колебаний

- эксцентриковый,

- коленчатым валом,

- электромагнитами.

(наиболее широко используют инерционный способ — путем вращения неуравновешенных масс).

Мельница периодического действия

Мельница периодического действия  состоит из закрытого крышкой 4 и опирающегося на пружины 8 барабана 3, по оси которого проходит труба 5 с подшипниками 6 и дебалансным валом 7 (валом, имеющим неуравновешенный груз).

При быстром вращении от электродвигателя 1 через гибкую муфту 2 дебалансный вал приводит в колебательные движения корпус барабана и находящиеся в нем мелющие тела.

Вибрационная мельница  М200

Состоит:

Станина 2 — сварная рамная, опирается на фундамент через резиновые прокладки 1. Цилиндрический барабан 7 имеет приваренные к косынкам площадки 21, которыми опирается на пружины 22. В отверстия торцовых стенок барабана вставлена труба 12, в которой укреплена внутренняя труба 13 с подшипниками 6 и 16 дебалансного вала 10. Трубы закрыты крышками 5 и 17. Барабан и труба футерованы слоем резины 8 или стальными листами.

Барабан имеет загрузочный, разгрузочный (в нижней части) и аспирационный люки герметично закрываемые крышками 9. В процессе работы мельницы энергия соударения мелющих тел в значительной мере превращается в тепловую энергию, которая отводится охлаждающей водой. Для охлаждения подшипников вибратора воду подают через патрубок 3, она проходит между трубами в полости 11 и удаляется через патрубок 15. Для охлаждения барабана имеется кожух и трубопроводы 14.

Колебания барабана и находящихся в нем мелющих тел возникают при быстром вращении дебалансного вала, соединенного с валом электродвигателя 19 упругой муфтой 18. Вал, кроме главного неуравновешенного груза (дебаланса) в средней части, имеет сменные дебалансы 4 и 20, которые позволяют регулировать амплитуду колебаний.

2. Струйные мельницы

Принцип действия Струйных мельниц заключается в самоизмельчении частиц материала, двигающихся с большой скоростью (до нескольких сотен метров в секунду) в воздушном потоке по пересекающимся или встречным направлениям.

Их используют для сверхтонкого измельчения материала, особенно в тех случаях, когда недопустимо загрязнение конечного продукта металлическими примесями, образующимися при износе мелющих тел и футеровки.

Классификация

1. По виду энергоносителя

- воздухоструйные,

- пароструйные

- газоструйные.

2. По конструкции

- с вертикально замкнутой трубчатой камерой,

- горизонтальной камерой,

- противоточной помольной камерой.

Струйная мельница с вертикальной трубчатой камерой

Материал из бункера 1, питателем 2 равномерно и без нарушения герметичности подается в трубу 3. В сужающейся насадке 4 материал захватывается воздухом, подаваемым по трубке 5, и вносится в нижнюю часть помольной камеры 9.

Воздух под давлением подается от компрессора по трубе 6 в коллектор 5, а из него через сопла 7 в помольную камеру. Сопла расположены под углом так, что струи воздуха, вырывающиеся из них со сверхзвуковой скоростью, захватывают частицы материала, ударяют их с большой силой друг о друга и интенсивно измельчают.

Воздух из верхней части камеры 10 через жалюзи 11 уходит в трубу 12, унося с собой в осадительные устройства частицы материала требуемой крупности  (2÷6 мк и менее), тогда как более крупные под действием центробежных сил инерции отбрасываются к периферии и продолжают двигаться и измельчаться в камере. Границу раздела материала по крупности регулируют наклоном створок жалюзи, которые изменяют скорость воздушного потока в камере.

Струйная мельница с плоской горизонтальной камерой

Энергоноситель по горизонтальной трубе 1 поступает в коллектор 2, из которого с большой скоростью через сопла 3 врывается в камеру 4. В неё же по вертикальной трубе 6 подается материал, который измельчается при соударении в пересекающихся струях и в вихрях между ними.

Достаточно тонко измельченные частицы уносятся потоком энергоносителя, преодолевающим центробежные силы, действующие на частицы, через кольцевую щель между осадительной трубой циклона 7, соединенной с бункером 8 и центральной трубой 5, отводящей энергоноситель из камеры.  Энергоноситель уносит с собой наиболее мелкие частицы, которые осаждаются в специальных фильтрах.

Конструкция плоской помольной камеры

Плоская помольная камера представляет собой массивные верхнюю 1 и нижнюю 9 крышки, стянутые болтами 8. Между крышками зажато кольцо 2 с соплами 10. Материал попадает в камеру 11 из трубы 5 через зазор 6 между внутренним диском 4 и направляющим кольцом 7. Под действием струй воздуха материал двигается по кольцу камеры                                                                              со скоростью до 100 м/сек, измельчается и выносится в зазор между трубами 12 и 3. Готовый продукт по трубе 13 поступает в   бункер,   а отработанный воздух по трубе 3 — в фильтр.

В кольцевых камерах сочетается помол и разделение материала по крупности, так как материал  испытывает, с одной стороны, центробежные силы инерции, направленные от центра, а с другой стороны,  силы аэродинамического напора, направленные к центру.

При уменьшении размера частиц наступает момент преобладания силами аэродинамического напора  центробежных сил и частицы выносятся из камеры через кольцевую щель.

Противоточная   струйная   мельница

Принцип работы: измельчение материала происходит за счет соударения частиц, летящих с большой скоростью навстречу друг другу.

Мельница состоит:  из двух загрузочных воронок 1 со смотровыми люками 2, эжекторов 4 с вставленными в них трубопроводами 3 с соплами 5, разгонных труб 7, вставленных в держатели 6, и помольной камеры 8 с корпусом 9, футеровкой 10, фланцами 11 и крышками 12.

Работа:

Сжатый воздух или перегретый пар поступает по трубопроводу в эжектор, захватывает материал, разгоняет его в трубе и с большой скоростью вдувает в камеру навстречу второму потоку. При соударении материал измельчается и поступает в сепаратор, из которого мелкая фракция уносится в осадительные устройства и используется, а крупная возвращается на домол.

Тема 4.  Мельницы  с  повышенной энергонапряженностью  рабочих   органов

1. Общие сведения

2. Шаровые кольцевые среднеходные мельницы

3. Валковые среднеходные мельницы

4. Ролико-маятниковая мельница

5. Расчет основных параметров.

- Общие сведения

На разрушение материала затрачивается лишь часть энергии, остальная ее часть, как отмечалось, теряется в виде тепла. Это обстоятельство объясняется спецификой процесса тонкого измельчения материалов. С уменьшением размеров частиц

количество микротрещин уменьшается, и прочность частиц резко возрастает.

В зоне упругих деформаций при снятии напряжений микротрещины могут смыкаться под действием молекулярных сил сцепления. Так может происходить, пока трещины значительно не увеличатся и частицы не разрушатся.

При увеличении частоты воздействия сил на измельчаемую частицу, когда период между воздействиями станет меньше времени, необходимого для смыкания микротрещин, эффект «самозалечивания» частиц может быть снижен, что приведет к более интенсивному их разрушению.

Высокая частота воздействия приводит также к интенсивному помолу в результате усталостных явлений.

Смыкание микротрещин может быть предотвращено применением поверхностно-активных веществ (пленок жидкостей), адсорбирующихся на поверхностях частиц и проникающих в трещины. Такие пленки экранируют молекулярные силы, стремящиеся сомкнуть трещины.

Рассмотренный механизм разрушения материалов послужил теоретической основой для совершенствования помольного оборудования и, в частности, для создания машин, работающих на повышенных скоростях движения мелющих тел. К таким машинам можно отнести среднеходные шаровые, валковые, ролико-маятниковые и центробежные мельницы.

- Шаровые кольцевые среднеходные мельницы

В шаровых кольцевых мельницах, применяемых для помола глин, мела, талька, извести материал измельчается в результате раздавливания и истирания при относительном перемещении шаров 2 и колец 1 и 8.   Измельчаемый материал питателем 6 по лотку 7 подается в желоб нижнего кольца 1, приводимого во вращение от двигателя через редуктор 10.

Шары прижимаются к нижнему кольцу пружинами 3 через верхнее кольцо 8.

Измельченный материал, пересыпается через внешнюю кромку нижнего кольца и уносится потоком воздуха, подводимым по патрубку 9, со скоростью 20—30 м/с в сепаратор 5, где разделяется по крупности. Готовый продукт выносится по трубе 4, а материал, требующий доизмельчения, поступает снова в мельницу. Диаметр шаров должен в 10÷12 раз превышать размер наибольшего куска поступающего материала.

Угловая скорость кольца  выбирается несколько меньшей той величины, при которой за счет центробежных сил материал будет выбрасываться из кольца

Производительность мельницы зависит от тонкости помола и свойств измельчаемого материала. Для конкретных условий она определяется опытным путем.

3. Валковые среднеходные мельницы

В валковых мельницах материал измельчается между тарелкой 2, приводимой во вращение от электродвигателя через редуктор 1, и валками 4. Валки установлены на осях, закрепленных на рычагах 5. Последние стянуты пружинами 4, благодаря чему валки прижимаются к тарелке.

В мельницах рассматриваемого типа обычно имеются два валка. При вращении тарелки валки под действием трения начинают вращаться, при этом материал затягивается между ними и измельчается в результате раздавливания и частично истирается.

Измельченный материал выносится потоком сжатого воздуха, подаваемого по каналу 3, в сепаратор.

Валковые мельницы изготовляют с диаметром тарелки 0,6÷1,7 м. Скорость тарелки около 3 м/с.

4.  Ролико-маятниковая мельница

Ролико-маятниковые мельницы применяют для измельчения мягких пород, а также пород средней прочности (глины, гипса, мела, графита). В таких мельницах  материал измельчается между неподвижным кольцом 5 и роликами 6, которые перекатываются по кольцу при вращении крестовины 1, закрепленной на вертикальном валу 2.

Ролики установлены на маятниках 3, шарнирно подвешенных к крестовине. При вращении крестовины под действием центробежных сил инерции ролики прижимаются к размольному кольцу. Материал подается на размольное кольцо питателя 7. Потоком газов, подводимых по коллектору 4, измельченный материал выносится в сепаратор.

Если в мельницу подавать подогретый воздух, то она будет работать как размольно-сушильный агрегат.

5.   Расчет основных параметров.

- Расчет угловой скорости  тарели

Угловая скорость тарелки (кольца) рассчитывается из условия, при котором частицы не должны выбрасываться центробежной силой с тарелки.

Для плоских тарелок (кольца) это обеспечивается равенством:

R – радиус  тарели, м

f – коэффициент трения между материалом и тарелкой (кольцом)

Для тарелок с наклонными бортами следует рассматривать равновесие частицы материала на наклонной плоскости:

α – угол наклона борта тарелки.

- Расчет угловой скорости ролико-маятниковой мельницы.

Сила давления роликом на кольцо находится из уравнения моментов всех сил, действующих на ролик, относительно точки подвеса:

если угол α принять равным нулю, тогда

m – масса ролика,

ω – угловая скорость крестовины,

R – расстояние от оси вращения до оси ролика.

тогда

В – ширина валика.

Практическое занятие

Тема: Расчет  оборудования для измельчения.

Примеры решения задач

Задача 1. Измерение кусков материала по трем взаимно перпендикулярным направлениям до дробления в среднем дало следующие результаты:  L = 457 мм;       H = 436 мм;  В = 383 мм, а после измельчения - соответственно l = 84 мм, h = 79 мм,     b = 81 мм. Рассчитать степень измельчения i по одному, двум и трем размерам при использовании для определения  среднеарифметических и среднеквадратичных значений величин.

Дано:

L = 457 мм.

H = 436 мм.

В = 383 мм.

l = 84 мм.

h = 79 мм.

b = 81 мм

Найти:

i - ?

Решение

- Определяем средний размер кусков до и после измельчения  по одному, двум и трем размерам:

Средний размер кусков до измельчения:

Средний размер кусков после  измельчения:

- Определяем степень измельчения:

Ответ:

Задача 2 . Определить частоту вращения эксцентрикового вала, щековой дробилки с простым движением щеки при следующих данных:

S - ход подвижной щеки, 20 мм;

f - коэффициент трения скольжения дробимого материала о дробящие плиты, 0,3

Дано:

S=20 мм

f=0,3

Найти:

n-?

Решение

- Определяем угловую скорость эксцентрикового вала:

α – угол захвата, град.

- Определяем частоту вращения эксцентрикового вала:

Ответ:

Задача 3. Определить, производительность щековой дробилки со сложным движением щеки при следующих данных:

L - длина загрузочного отверстия, м; (1,6)

S - ход подвижной щеки, м; (0,35)

d - наименьший размер разгрузочного

отверстия, м; (0,2)

α – угол захвата, 20 гр.

# Text boxes

Конспект лекций по курсу «Технологическое оборудование»

Цель пособия: организация  учебно-познавательной деятельности студента на уроке и во внеурочное время с учетом его индивидуальности.

Издание может быть рекомендовано студентам СПО по специальностям: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.. 2017. - 92 с.

Конспект лекций по курсу «Технологическое оборудование»

Цель пособия: организация  учебно-познавательной деятельности студента на уроке и во внеурочное время с учетом его индивидуальности.

Издание может быть рекомендовано студентам СПО по специальностям: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.. 2017. - 88 с.

схема КСД и КМД

схема ККД

Схемы валковых дробилок

1 -  станину,

2 -  ротор,

3 -  отбойные плиты,

через полую цапфу

через люк

Принципиальная схема